СНиП 82-02-95

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КЛАССАМИ БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ И МАРКАМИ

| Класс бетона по прочности на сжатие | Средняя прочность бетона данного класса, кгс/см2, при коэффициенте вариации 13,5% | Ближайшая марка бетона по прочности | Отклонение ближайшей марки бетона от средней прочности класса, % |
| --- | --- | --- | --- |
| В2 | 26,2 | М25 | -4,6 |
| В2.5 | 32,7 | М35 | + 7,0 |
| В3.5 | 45,8 | М50 | + 9,1 |
| В5 | 65,5 | М75 | +14,5 |
| В7.5 | 98,2 | М100 | + 1,8 |
| В10 | 131,0 | Ml 50 | +14,5 |
| В12.5 | 163,7 | М150 | -8,4 |
| В15 | 196,5 | М200 | + 1,8 |
| В20 | 261,9 | М250 | -4,5 |
| В22.5 | 294,4 | М300 | + 1,9 |
| В25 | 327,4 | М350 | + 6,9 |
| ВЗО | 392,9 | М400 | + 1.8 |
| В35 | 458,4 | М450 | -1.8 |
| В40 | 523,9 | М500 | -4,8 |
| В45 | 589,4 | М600 | + 1,8 |
| В50 | 654,8 | М700 | + 6.9 |
| В55 | 720,3 | М700 | -2,8 |
| В60 | 785,8 | М800 | + 1,8 |